## Slide 1: SiC paper plots
Wande cairang

## Slide 2
Time (h)
Temperature (℃)
650℃
4h
0.5h
0.5h
400℃
200℃
600℃
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
SiC sample
Flange
FLiNaK
Corrosion cell
Vacuum tube
Corrosion cell
Zirconium sponge

## Slide 3
10 um
(a)
(b)
Si Kα1
C Kα1,2
Al Kα1
Y Lα1
O Kα1
10 um
Grain boundary
Additives
(c)
(d)
Y2O3

## Slide 4
B
#1
#2
#3
#4
5 um
2 um
2 um
2 um
A
A
B
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Si
Y
Al
C
O
Si
Y

## Slide 5
1 um
(a)
(b)

## Slide 6
Si Kα1
C Kα1,2
Al Kα1
O Kα1
10 um
F Kα1,2
K Kα1
Na Kα1,2
Na Kα1,2
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
Before corrosion
Leaked cell
After corrosion
Shattered
Solidified salt
Y Lα1

## Slide 7
Overlay
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

## Slide 8
Overlay
Al2O3
Cavity
InLens
SE
Al2O3
Cavity
1 um
1 um
SE
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

## Slide 9
2 um
2 um
InLens
SE
(a)
(b)
(c)
(e)
(d)
(f)
(g)
(h)
(i)
(k)
(j)

## Slide 10
400 nm
Corroded SiC
(a)
(b)

## Slide 11
SE
InLens
2 um
Dismantling process
Enriched C
(a)
(c)
(d)
(e)
(f)
(h)
(g)
(b)
(k)
(j)
(i)
surface

## Slide 12
·
·
·
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

## Slide 13
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

## Slide 14
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
K
C
Si
F
O
Al

## Slide 15
(a)
(b)
(c)
(d)
K
F
Si
F
Si
O
K
F
O
K
F
0
0
1
1

## Slide 16
F
Si
O
K
F
(a)
(b)
0
1
K

## Slide 17
(a)
(b)
(c)
(d)
FLiNaK at 650℃
SiC grains
Al2O3
Cavity
FLiNaK at 650℃
SiC grains
Al2O3
Cavity
KAlO2
KF
FLiNaK at 650℃
FLiNaK at 650℃
Spalled SiC grain
Spalled SiC grain
SiC grains
Al2O3
Enriched C
Enriched C
Cavity
Crack
SiC grains

## Slide 18
KAlO2 is more stable than K2O, so
2 Al2O3 + 3 KF = AlF3 + 3 KAlO2
SiO2 + 4KF = SiF4 + 2K2O
2KF + SiF4 = K2SiF6
DFT
Thermal dynamic
Data supporting experiments
Experiment